Отчёт по инженерно-геологическим изысканиям электроснабжение механизации строительства

Содержание

		стр.	
1	Введение	3	
2	Физико-географические условия	3	
3	Геологическое строение	4	
4	Гидрогеологические условия	4	
5	Физико-механические  свойства грунтов	7	
6	Выводы	13	
7	Список использованной литературы	14	
8	Сводный журнал документации буровых скважин	15	

			

			

1.	Введение

Инженерно-геологические изыскания по теме «Инженерные изыскания по трассе ЛЭП-10кВ от ГРУ-10кВ Балаковский ТЭЦ-4 до площадки строительства», объект «Малый металлургический комплекс по производству сортового проката. Саратовская область. Балаковский район. Быково-Отрогское муниципальное образование.» выполнены в соответствии с договором №02-2926 ЭС.ИИ, согласно требованиям нормативных документов: СНиП 2.05.06-85, ГОСТ 25100-95, ГОСТ 20522-96, ГОСТ 9.603-89, СНиП 2.02.01-83*, СНиП 2.03.11-85, СП 11-102-97, СП 11-105-97 и согласно техническому заданию заказчика. Инженерные изыскания выполнены полевой партией Шумейко А.Ф. в мае 2010 года. Лабораторные работы произведены в лаборатории «ПриволжТИСИЗ». Камеральная обработка полученных материалов выполнена Шумейко А.Ф. Виды и объёмы выполненных инженерно-геологических изысканий приводятся в таблице № 1.
Таблица № 1
№	Виды работ	Ед.из	Объём	Примечания	
1	Механическое бурение скважин диаметром до 160 мм глубиной до 5 м.	п.м.	35	скв. № 1 – 7	
2	Отбор монолитов из скважин глубиной до 5 м.	мон.	18		
3	Лабораторные определения физико-механических свойств грунтов	опр.	18		

2. Физико-географические условия

 Промплощадка находится в 6 км. юго-восточнее г. Балаково и связан с ним автомобильной и железной дорогами.  С южной стороны ограничивается р. Большой Иргиз.
 Климат района работ умеренно-континентальный. Безморозный период продолжается 140-160 дней. Максимальное значение летних и зимних температур плюс 41ºС и минус 37ºС. Количество осадков за ноябрь – март 159 мм, за апрель – октябрь 292 мм. Преобладающее направление ветра за июнь – август  и за декабрь – февраль – северо-западное. Средняя высота снежного покрова 27 см. Средняя месячная температура района изысканий представлена в таблице № 2. Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов – 1,5 м.

Средняя месячная температура в районе участка изысканий
Таблица № 2.
№	Наименование пункта наблюдения	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год	
1	САРАТОВ	-11,0	-11,4	-4,8	6,6	15,0	19,4	21,4	19,9	14,0	5,4	-2,0	-8,3	5,3	

3. Геологическое строение

            В геоморфологическом отношении площадка приурочена ко второй надпойменной террасе р. Волги.
         В геологическом строении до глубины 15 м принимают участие аллювиальные  четвертичные и современные отложения,  залегающие горизонтально и субгоризонтально. 
Нижнехвалынские аллювиальные отложения (a III hv1) представлены песками  мелкими и пылеватыми и залегающими на них глинами и суглинками.
Среднехвалынские лиманные отложения (lim III hv3) представлены коричневой глиной (шоколадообразной) слоисто-плитчатой с прослойками и присыпками алеврита и тонкого песка. Современные отложения представлены делювиальными (d IV) суглинками и глинами желто-коричневого цвета. 
        На основании анализа материалов изысканий и в соответствии с ГОСТ 20522-96 в пределах площадки выделено четыре инженерно-геологических элемента (ИГЭ), представленных в таблице № 3.

Таблица № 3
№№ ИГЭ	Геологический индекс	Описание пород	Мощность, м	
			от	до	
1	tIV	Насыпной грунт	0	1,1	
2	d IV	Суглинок светло-коричневый, мягко- и тугопластичный	1,1	1,8	
3	lim IIIhv	Глина шоколодоподобная, тугопластичная до полутвердой	1,8	3,5	

4. Гидрогеологические условия 

Первым от поверхности является водоносный горизонт грунтовых вод, приуроченный к современным делювиальным и техногенным отложениям. Водоупором для горизонта служат слабо водопроницаемые лиманные глины. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Направление потока на северо-восток. Грунтовые воды вскрыты на глубине 4,2– 4,3 м. Сезонные колебания  уровня до 0,8 м. 
По данным экспресс-откачек, проведенных при изысканиях на территории объекта коэффициент фильтрации в лиманно-морских глинах составил 0.0011 м/сут. Коэффициент фильтрации в суглинках, перекрывающих "шоколадные" глины, оценивается величиной 0.13 м/сут. 
Степень агрессивности подземных вод к бетону, железобетонную и металлическим конструкциям, согласно СНИП 2.03.11-85, охарактеризована в таблице № 4. В соответствии с ГОСТ 9,602-2005 коррозионная активность подземных вод по отношению к свинцовой оболочке кабеля низкая по рН среды, по отношению к алюминиевой оболочке кабеля средняя по содержанию хлор-иона. 

Степень агрессивности подземных вод
Таблица № 4
Показатель агрессивности	Степень агрессивного воздействия на бетон	
	W4	W6	W8	
1	2	3	4	
Бикарбонатная щелочность, мг-экв/л	НЕАГРЕССИВНАЯ	
Водородный показатель, рН	НЕАГРЕССИВНАЯ	
Содержание агрессивной углекислоты, мг/л	СЛАБОАГРЕССИВНАЯ	НЕАГРЕССИВНАЯ	--	
Содержание магнизиальных солей, мг/л, в пересчёте на ион Mg2+	НЕАГРЕССИВНАЯ	
Содержание едких щелочей, мг/л, в пересчёте на ионы Na+ и K+	НЕАГРЕССИВНАЯ	
Суммарное содержание хлоридов, сульфатов, нитратов и др. солей, мг/л (при наличии испаряющих поверхностей) 	НЕАГРЕССИВНАЯ	
Содержание сульфатов в пересчёте на ионы SO24 – (с учётом содержания ионов H4CO-3) для:                            

 а) портландцемента по ГОСТ 10178-76  	СЛАБО АГРЕССИВНАЯ	НЕАГРЕССИВНАЯ	
 б) портландцемента по ГОСТ 10178-76 с содержанием в клинкере C3S не более 65%; C3A не более 7%; C3A+C4AF не более 22% и шлакопортландцемента; 	НЕАГРЕССИВНАЯ	
 в) сульфатостойкого цемента по ГОСТ 22266-76	НЕАГРЕССИВНАЯ	
Степень агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций	
При постоянном погружении	При периодическом смачивании	
НЕАГРЕССИВНАЯ	СЛАБОАГРЕССИВНАЯ	
Степень агрессивного воздействия на металлические конструкции при свободном доступе кислорода	
СРЕДНЕАГРЕССИВНАЯ	

5. Физико-механические и коррозионные  свойства грунтов

 По результатам выполненных инженерно-геологических работ, согласно ГОСТ 25100-95 и ГОСТ 20522-96, а также по фондовым материалам на площадке выделено четыре инженерно-геологических элемента (ИГЭ).
Физико-механические свойства грунтов по выделенным инженерно-геологическим элементам сведены в таблицах № 5 и 6. Прочностные свойства грунтов приведены по результатам консолидировано-дренированного сдвига в условиях водонасыщения с учетом архивных данных.
Степень агрессивности грунтов ИГЭ № 2 и 3, согласно СНиП 2.03.11-85 в таблице № 7. 
Согласно ГОСТ 9.602-2005 коррозионная активность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля  высокая  по содержанию хлор-иона, по отношению к свинцовой оболочке кабеля низкая по  pH среды. Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали средняя.
Динамические осадки, связанные с образованием малых сдвигов в глинистых грунтах отсутствуют. Возможность возникновения динамических осадок, зависящих от уплотнения в глинах и суглинках ничтожна. Таким образом, глинистые грунты, залегающие в основании фундаментов, виброустойчивы. 

Нормативные и расчётные характеристики свойств грунтов
Таблица № 5

     Наименование показателей	
Ед. изм.	ИГЭ № 2	ИГЭ № 3	
		Норм	Расчетные с
довер. вероятн.	Норм	Расчетные с
Довер. Вероятн.	
			0,85	0,95		0,85	0,95	
Влажность на границе текучести
	%	30,3			50,0			
Влажность на границе раскатывания
		19,0			25,8			
Число пластичности
		11,3			24,2			
Влажность природная
		24,9			33,0			
Влажность при полном  водонасыщении 
								
Плотность
	т/м3	1,86	1,85	1,84	1,88	1,87	1,86	
Плотность в сухом состоянии 
		1,49			1,41			
Плотность частиц грунта / удельный вес /
		2,67			2,71			
Коэффициент пористости 
	д. ед.	0,79			0,97			

Пористость 	%							
Степень влажности 
	д. ед.	0,84			0,92			
Показатель текучести при W	-	0,52			0,30			
Показатель текучести при Wsat	-
							
Расчетное сопротивление грунта, R0
	кПа
кгс/см2							
Удельное сцепление, (С)
	кПа	21	19	17	38	35	33	
Угол внутреннего трения, ()
	Град.	17	16	15	15	14	13	
Модуль деформации при W (Е)
	Мпа	8			15			
Модуль деформации (Е) при Wsqt
	Мпа	8			10			

Нормативные и расчётные характеристики свойств грунтов
Таблица № 6

     Наименование показателей	
Ед. изм.	ИГЭ № 4	ИГЭ № 	
		Норм	Расчетные с
довер. вероятн.	Норм	Расчетные с
Довер. Вероятн.	
			0,85	0,95		0,85	0,95	
Влажность на границе текучести
	%	46,0						
Влажность на границе раскатывания
		25,4						
Число пластичности
		20,6						
Влажность природная
		33,9						
Влажность при полном  водонасыщении 
								
Плотность
	т/м3	1,87	1,86	1,85				
Плотность в сухом состоянии 
		1,40						
Плотность частиц грунта / удельный вес /
		2,69						
Коэффициент пористости 
	д. ед.	0,93						

Пористость 	%							
Степень влажности 
	д. ед.	0,99						
Показатель текучести при W	-	0,41						
Показатель текучести при Wsat	-
							
Расчетное сопротивление грунта, R0
	кПа
кгс/см2							
Удельное сцепление, (С)
	кПа	34	30	26				
Угол внутреннего трения, ()
	Град.	14	13	12				
Модуль деформации при W (Е)
	Мпа	12						
Модуль деформации (Е) при Wsqt
	Мпа	9						

          

Степень агрессивности грунтов выше УГВ
                                          ИГЭ № 2,3                                              Таблица  № 7
Характеристика цемента	Показатель агрессивности	Степень агрессивного воздействия на бетон	
		W4	W6	W8	
1	2	3	4	5	
Портландцемент по
ГОСТ 10178-76	Сульфаты в пересчёте на SO42-	СИЛЬНОАГ
РЕССИВ
НАЯ	СРЕДНЕАГРЕССИВНАЯ	СЛАБОАГРЕССИВНАЯ	
Портландцемент по
ГОСТ 10178-76 с содержанием C3A+C4AF не более 65 %, C3A не более 7 %,C3A+C4AF не более
22 % и шлакопортландцемента	Сульфаты в пересчёте на SO42-	НЕАГРЕССИВНАЯ	
Сульфатостойкие цементы по ГОСТ 22266-76		НЕАГРЕССИВНАЯ	
Портландцемент, шлакопортландцемент по ГОСТ 10178-76 и сульфатостойкие цементы по ГОСТ 22266-76	Хлориды в пересчёте на Cl	СЛАБОАГРЕССИВНАЯ	
Степень агрессивного воздействия грунтов на металлические конструкции	
Ниже уровня подземных вод	Выше уровня подземных вод	
СЛАБОАГРЕССИВНАЯ	СРЕДНЕАГРЕССИВНАЯ	

6. Выводы

6.1 Район изысканий расположен в 8 км юго-восточнее г. Балаково и связан с ним автомобильной и железной дорогами.  С южной стороны ограничивается р. Большой Иргиз.
6.2 В геоморфологическом отношении площадка приурочена ко второй надпойменной террасе р. Волги.
6.3 Подземные воды вскрыты на глубине 2,5-2,8 м. Степень агрессивности вод приведена в таблице №4.
6.4 На трассе строительства выявлены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):
ИГЭ № 1 – Насыпной грунт;
ИГЭ № 2 – Суглинок тёмно-коричневый, туго- и мягкопластичный;         
ИГЭ № 3 – Глина шоколадоподобная, тугопластичная до полутвердой;
Физико-механические характеристики грунтов приведены в таблицах № 5 и 6. Коррозионные свойства грунтов отражены в таблице № 7. 
6.5 Глинистые грунты, залегающие в основании фундаментов виброустойчивы. 
6.5 Грунты ИГЭ№2 относятся к сильнопучинистым (относительная деформация пучения 0,09 д.е.).
6.7 Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов, согласно    СНиП 2.02.01-83*, составляет 1,5 м.
6.8 В соответствии с картой «Общее сейсмическое районирование РФ – ОСР-97», СНиП II-7-81* (М., 2000 г.) и письмом Госстроя России № АШ-1382/9 от 23.03.01 г. площадка относится к карте А. Расчетная сейсмическая интенсивность площадки  до 6 баллов по шкале MSK-64. Категория грунтов по сейсмическим свойствам III.
6.9 Согласно ГЭСН-2001, выпуск 2 (изменения и дополнения, 2004) таблица 1-1а грунты по трудности разработки механизированным способом (одноковшовым экскаватором) классифицируются следующим образом:

Номер ИГЭ	Номер пункта	Средняя плотность в естественном залегании	Группа разработки	
ИГЭ № 1	6	1400	I	
ИГЭ № 2	21	1700	I	
ИГЭ № 3	5	1800	II	

Составил							А.Ф. Шумейко

7. Список использованной литературы

7.1	СНиП 11-02-96	«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», М., 1997	
7.2	СП 11-105-97	«Инженерно-геологические изыскания для строительства», М., 1997	
7.3	СНиП 2.03.11-85	«Защита строительных конструкций от коррозии», М., 1986	
7.4	СНиП 2.02.01-83*	«Основания зданий и сооружений»	
7.5	ГОСТ 12248-96	«Грунты. Методы лабораторных определений характеристик прочности и деформируемости», М., 1997	
7.6	ГОСТ 20522-96	«Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний», М., 1997	

СВОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ДОКУМЕНТАЦИИ БУРОВЫХ СКВАЖИН

ПО ОБЪЕКТУ: инженерно-геологические изыскания по трассе газопровода для ОАО «Молкомбинат» 

№№ ИГЭ	Геологический индекс	Описание грунтов	Глубина до подошвы слоя м.	Мощность слоя в м.	
1	2	3	4	5	

2

3

2

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4	

d IV

limIIIhv

d IV

QIV

dIV

Lim IIIhv

dIV

QIV

d IV

LimIIIhv

dIV

QIV

dIV

LimIIIhv

dIV

QIV

dIV

LimIIIhv

dIV

QIV

dIV

LimIIIhv

dIV

QIV

dIV

LimIIIhv

dIV

	Скважины пробурены 10-15 мая 2010г. 

Скважина №1
Абсолютная отметка 30.42м

Суглинок светло-коричневый, полутвердый
Глина темно-коричневая, полутвердая 

Суглинок светло-коричневый, тугопластичный

Скважина пройдена до глубины 5.00 м.

Скважина №2
Абсолютная отметка 30.54м

Почва полутвердая

Суглинок светло-коричневый, тугопластичный

Глина темно-коричневая, тугопластичная

Суглинок светло-коричневый тугопластичный

Скважина пройдена до глубины 5.00 м.

Скважина №3
Абсолютная отметка 30,17м.

Почва полутвердая

Суглинок светло-коричневый, полутвердый

Глина шоколадоподобная, полутвердая

Суглинок светло-коричневый, тугопластичный

Появление воды

Скважина пройдена до глубины 5.0 м.

Скважина №4
Абсолютная отметка 30,04м. 

Почва полутвердая

Суглинок светло-коричневый, полутвердый

Глина шоколадоподобная,
полутвердая

Суглинок светло-коричневый, тугопластичный

Появление воды

Скважина пройдена до глубины 5.0 м.

Скважина №5
Абсолютная отметка 29,60

Почва полутвердая

Суглинок светло-коричневый,
полутвердый

Глина шоколадоподобная,
тугопластичная

Суглинок светло-коричневый, тугопластичный

Скважина №6
Абсолютная отметка 29.58м.
Почва полутвердая

Суглинок светло-коричневый, полутвердый
Глина темно-коричневая, полутвердая

Суглинок светло-коричневый, тугопластичный
Появление воды 4,2

Скважина пройдена до глубины 5.0 м.

Скважина №7
Абсолютная отметка 29.47м.

Почва полутвердая

Суглинок светло-коричневый, тугопластичный

Глина темно-коричневая, тугопластичная

Суглинок светло-коричневый, тугопластичный
Скважина пройдена до гл. 5.0м.

1,45

3,5

5,0

1,2

2,1

3,2

5,0

1,3

2,2

3,3

5,0

4,2

0,9

1,9

3,4

5,0

4,3

0,9

2,0

3,5

5,0

1,1

2,0

3,4

5,0

1,1

1,7

3,2

5,0	

1,45

2,05

1,5

1,2

0,9

1,1

1,8

1,3

0,9

1,1

1,7

0,9

1,0

1,5

1,6

0,9

1,1

1,5

1,5

1,1

0,9

1,4

1,4

1,1

0,6

1,5

1,8