Отчёт по инженерно-геологическим изысканиям

Содержание

		стр.	
1	Введение	2	
2	Физико-географические условия	2	
3	Геологическое строение	3	
4	Гидрогеологические условия	3	
5	Физико-механические  свойства грунтов	5	
6	Выводы	9	
7	Список использованной литературы	10	
8	Текстовые приложения	11	
8.1	Техническое задание	11	
8.2	Копия свидетельства о допуске	12	
8.3	Сводный журнал буровых скважин	13	
8.4	Ведомость результатов определения физико-механических свойств грунтов	14	
8.5	Таблица результатов химического анализа воды	16	
8.6	Таблица результатов химического анализа водных вытяжек	17	
9	Графические приложения	18	
9.1	План расположения скважин и инженерно-геологические разрезы	18	

1.	Введение

Инженерно-геологические изыскания по объекту «Строительство 10-ти этажного жилого дома № 16 в 4 «В» микрорайоне г. Балаково» выполнены в соответствии с договором № 11/10, согласно требованиям нормативных документов: СНиП 2.05.06-85, ГОСТ 25100-95, ГОСТ 20522-96, ГОСТ 9.603-2005, СНиП 2.02.01-83*, СНиП 2.03.11-85, СП 11-102-97, СП 11-105-97 и согласно техническому заданию заказчика и ГИПа. Инженерные изыскания выполнены полевой партией Шумейко А.Ф в июле 2010 года. Лабораторные работы произведены в лаборатории «ПриволжТИСИЗ». Камеральная обработка полученных материалов выполнена Шумейко А.Ф. Виды и объёмы выполненных инженерно-геологических изысканий приводятся в таблице № 1.
Таблица № 1
№	Виды работ	Ед.из	Объём	Примечания	
1	Механическое бурение скважин диаметром до 160 мм глубиной до 15 м.	п.м.	84	скв № 1 – 6	
2	Отбор монолитов из скважин глубиной до 10 м.	мон.	18		
3	Лабораторные определения физико-механических свойств грунтов	опр.	18		

2. Физико-географические условия

 Участок изысканий расположен в микрорайоне 4 В в г. Балаково Саратовской области.
 Климат района работ умеренно-континентальный. Безморозный период продолжается 140-160 дней. Максимальное значение летних и зимних температур плюс 41ºС и минус 37ºС. Количество осадков за ноябрь – март 159 мм, за апрель – октябрь 292 мм. Преобладающее направление ветра за июнь – август  и за декабрь – февраль – северо-западное. Средняя высота снежного покрова 27 см. Средняя месячная температура района изысканий представлена в таблице № 2. Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов – 1,5 м.
Средняя месячная температура в районе участка изысканий
Таблица № 2.
№	Наименование пункта наблюдения	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год	
1	САРАТОВ	-11,0	-11,4	-4,8	6,6	15,0	19,4	21,4	19,9	14,0	5,4	-2,0	-8,3	5,3	

3. Геологическое строение

            В геоморфологическом отношении площадка приурочена ко второй надпойменной террасе р. Волги. Рельеф ровный с абсолютными отметками по устьям скважин 30,6-31,0 м.
         В геологическом строении до глубины 14,0 м принимают участие аллювиальные и лиманные  четвертичные и современные отложения,  залегающие горизонтально и субгоризонтально. 
Нижнехвалынские аллювиальные отложения (a III hv1) представлены песками  мелкими и пылеватыми и залегающими на них глинами и суглинками.
Среднехвалынские лиманные отложения (lim III hv3) представлены коричневой глиной (шоколадообразной) слоисто-плитчатой с прослойками и присыпками алеврита и тонкого песка. Современные отложения представлены делювиальными (d IV) суглинками и глинами желто-коричневого цвета. 
          Весь комплекс пород перекрыт насыпным грунтом современного возраста. 
        На основании анализа материалов изысканий и в соответствии с ГОСТ 20522-96 в пределах площадки выделено четыре инженерно-геологических элемента (ИГЭ), представленных в таблице № 3.

Таблица № 3
№№ ИГЭ	Геологический индекс	Описание пород	Мощность,м	
			от	до	
1	tIV	Насыпной грунт  (суглинок со строительным мусором)	1,0	1,2	
2	d IV	Суглинок светло-коричневый, мягко- и тугопластичный	1,7	2,1	
3	lim IIIhv	Глина шоколодоподобная, тугопластичная до полутвердой	2,8	3,1	
4	aIIIhv	Глина серая, песчанистая, тугопластичная
	8,0	8,1	

4. Гидрогеологические условия 

Первым от поверхности является водоносный горизонт грунтовых вод, приуроченный к современным делювиальным и техногенным отложениям. Водоупором для горизонта служат слабо водопроницаемые лиманные глины. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, утечек технологических вод из поверхностных водоемов и подземных коммуникаций. Направление потока на северо-восток. Грунтовые воды вскрыты на глубине 1,8– 2,6 м. Сезонные колебания  уровня до 0,8 м. Площадка строительства является техногенно подтопленной и требуются мероприятий по инженерной защите.
По данным экспресс-откачек, проведенных при изысканиях коэффициент фильтрации в лиманно-морских глинах составил 0.0011 м/сут. Коэффициент фильтрации в суглинках, перекрывающих "шоколадные" глины, оценивается величиной 0.13 м/сут. 
Степень агрессивности подземных вод к бетону, железобетонную и металлическим конструкциям, согласно СНИП 2.03.11-85, охарактеризована в таблице № 4. В соответствии с ГОСТ 9,602-2005 коррозионная активность подземных вод по отношению к свинцовой оболочке кабеля низкая по рН среды, по отношению к алюминиевой оболочке кабеля средняя по содержанию хлор-иона. 

Степень агрессивности подземных вод
Таблица № 4
Показатель агрессивности	Степень агрессивного воздействия на бетон	
	W4	W6	W8	
1	2	3	4	
Бикарбонатная щелочность, мг-экв/л	НЕАГРЕССИВНАЯ	
Водородный показатель, рН	НЕАГРЕССИВНАЯ	
Содержание агрессивной углекислоты, мг/л	СЛАБОАГРЕССИВНАЯ	НЕАГРЕССИВНАЯ	--	
Содержание магнизиальных солей, мг/л, в пересчёте на ион Mg2+	НЕАГРЕССИВНАЯ	
Содержание едких щелочей, мг/л, в пересчёте на ионы Na+ и K+	НЕАГРЕССИВНАЯ	
Суммарное содержание хлоридов, сульфатов, нитратов и др. солей, мг/л (при наличии испаряющих поверхностей) 	НЕАГРЕССИВНАЯ	
Содержание сульфатов в пересчёте на ионы SO24 – (с учётом содержания ионов H4CO-3) для:                            

 а) портландцемента по ГОСТ 10178-76  	СЛАБО АГРЕССИВНАЯ	НЕАГРЕССИВНАЯ	
 б) портландцемента по ГОСТ 10178-76 с содержанием в клинкере C3S не более 65%; C3A не более 7%; C3A+C4AF не более 22% и шлакопортландцемента; 	НЕАГРЕССИВНАЯ	
 в) сульфатостойкого цемента по ГОСТ 22266-76	НЕАГРЕССИВНАЯ	
Степень агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций	
При постоянном погружении	При периодическом смачивании	
НЕАГРЕССИВНАЯ	СЛАБОАГРЕССИВНАЯ	
Степень агрессивного воздействия на металлические конструкции при свободном доступе кислорода	
СРЕДНЕАГРЕССИВНАЯ	

5. Физико-механические и коррозионные  свойства грунтов

 По результатам выполненных инженерно-геологических работ, согласно ГОСТ 25100-95 и ГОСТ 20522-96, на площадке выделено четыре инженерно-геологических элемента (ИГЭ).
Физико-механические свойства грунтов по выделенным инженерно-геологическим элементам сведены в таблицах № 5 и 6. Прочностные свойства грунтов приведены по результатам консолидировано-дренированного сдвига в условиях водонасыщения с учетом архивных данных.
Степень агрессивности грунтов ИГЭ № 2 и 3, согласно СНиП 2.03.11-85 в таблице № 7. 
Согласно ГОСТ 9.602-2005 коррозионная активность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля  высокая  по содержанию хлор-иона, по отношению к свинцовой оболочке кабеля низкая по  pH среды. Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали средняя.

Нормативные и расчётные характеристики свойств грунтов
Таблица № 5

     Наименование показателей	
Ед. изм.	ИГЭ № 2	ИГЭ № 3	
		Норм	Расчетные с
довер. вероятн.	Норм	Расчетные с
Довер. Вероятн.	
			0,85	0,95		0,85	0,95	
Влажность на границе текучести
	%	30,3			50,0			
Влажность на границе раскатывания
		19,0			25,8			
Число пластичности
		11,3			24,2			
Влажность природная
		24,9			33,0			
Влажность при полном  водонасыщении 
								
Плотность
	т/м3	1,86	1,85	1,84	1,88	1,87	1,86	
Плотность в сухом состоянии 
		1,49			1,41			
Плотность частиц грунта / удельный вес /
		2,67			2,71			
Коэффициент пористости 
	д. ед.	0,79			0,97			

Пористость 	%							
Степень влажности 
	д. ед.	0,84			0,92			
Показатель текучести при W	-	0,52			0,30			
Показатель текучести при Wsat	-
							
Расчетное сопротивление грунта, R0
	кПа
кгс/см2							
Удельное сцепление, (С)
	кПа	21	19	17	38	35	33	
Угол внутреннего трения, ()
	Град.	17	16	15	15	14	13	
Модуль деформации при W (Е)
	Мпа	8			15			
Модуль деформации (Е) при Wsqt
	Мпа	8			10			

Нормативные и расчётные характеристики свойств грунтов
Таблица № 6

     Наименование показателей	
Ед. изм.	ИГЭ № 4	ИГЭ № 	
		Норм	Расчетные с
довер. вероятн.	Норм	Расчетные с
Довер. Вероятн.	
			0,85	0,95		0,85	0,95	
Влажность на границе текучести
	%	46,0						
Влажность на границе раскатывания
		25,4						
Число пластичности
		20,6						
Влажность природная
		33,9						
Влажность при полном  водонасыщении 
								
Плотность
	т/м3	1,87	1,86	1,85				
Плотность в сухом состоянии 
		1,40						
Плотность частиц грунта / удельный вес /
		2,69						
Коэффициент пористости 
	д. ед.	0,93						

Пористость 	%							
Степень влажности 
	д. ед.	0,99						
Показатель текучести при W	-	0,41						
Показатель текучести при Wsat	-
							
Расчетное сопротивление грунта, R0
	кПа
кгс/см2							
Удельное сцепление, (С)
	кПа	34	30	26				
Угол внутреннего трения, ()
	Град.	14	13	12				
Модуль деформации при W (Е)
	Мпа	12						
Модуль деформации (Е) при Wsqt
	Мпа	9						

Степень агрессивности грунтов выше УГВ
                                          ИГЭ № 2,3                                                         Таблица  № 7
Характеристика цемента	Показатель агрессивности	Степень агрессивного воздействия на бетон	
		W4	W6	W8	
1	2	3	4	5	
Портландцемент по
ГОСТ 10178-76	Сульфаты в пересчёте на SO42-	СИЛЬНОАГ
РЕССИВ
НАЯ	СРЕДНЕАГРЕССИВНАЯ	СЛАБОАГРЕССИВНАЯ	
Портландцемент по
ГОСТ 10178-76 с содержанием C3A+C4AF не более 65 %, C3A не более 7 %,C3A+C4AF не более
22 % и шлакопортландцемента	Сульфаты в пересчёте на SO42-	НЕАГРЕССИВНАЯ	
Сульфатостойкие цементы по ГОСТ 22266-76		НЕАГРЕССИВНАЯ	
Портландцемент, шлакопортландцемент по ГОСТ 10178-76 и сульфатостойкие цементы по ГОСТ 22266-76	Хлориды в пересчёте на Cl	СЛАБОАГРЕССИВНАЯ	
Степень агрессивного воздействия грунтов на металлические конструкции	
Ниже уровня подземных вод	Выше уровня подземных вод	
СЛАБОАГРЕССИВНАЯ	СРЕДНЕАГРЕССИВНАЯ	

6. Выводы

6.1 Участок изысканий расположен в микрорайоне 4 В в г. Балаково Саратовской области.
6.2 В геоморфологическом отношении площадка приурочена ко второй надпойменной террасе р. Волги.
6.3 Подземные воды вскрыты на глубине 1,8-2,6 м. Степень агрессивности вод приведена в таблице №4.
6.4 На площадке строительства выявлены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):
ИГЭ № 1 – Насыпной грунт;
ИГЭ № 2 – Суглинок тёмно-коричневый, туго- и мягкопластичный;         
ИГЭ № 3 – Глина шоколадоподобная, тугопластичная до полутвердой;
ИГЭ № 4 – Глина серая тугопластичная, песчанистая.
Физико-механические характеристики грунтов приведены в таблицах № 5 и 6. Коррозионные свойства грунтов отражены в таблице № 7. 
6.5 Грунты ИГЭ№ 2 относятся к сильнопучинистым (относительная деформация пучения 0,09 д.е.).
6.6 Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов, согласно    СНиП 2.02.01-83*, составляет 1,5 м.
6.7 В соответствии с картой «Общее сейсмическое районирование РФ – ОСР-97», СНиП II-7-81* (М., 2000 г.) и письмом Госстроя России № АШ-1382/9 от 23.03.01 г. площадка относится к карте А. Расчетная сейсмическая интенсивность площадки  до 6 баллов по шкале MSK-64. Категория грунтов по сейсмическим свойствам III.
6.8 Согласно ГЭСН-2001-01 (выпуск 4) таблица 1-1 грунты по трудности разработки классифицируются следующим образом:

ИГЭ №	1	–	§	26 «а»	
ИГЭ №	2	–	§	35 «б»	
ИГЭ №	3	–	§	8 «б»	
ИГЭ №	4	–	§	8 «а»	

Составил							А.Ф. Шумейко

7. Список использованной литературы

7.1	СНиП 11-02-96	«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», М., 1997	
7.2	СП 11-105-97	«Инженерно-геологические изыскания для строительства», М., 1997	
7.3	СНиП 2.03.11-85	«Защита строительных конструкций от коррозии», М., 1986	
7.4	СНиП 2.02.01-83*	«Основания зданий и сооружений»	
7.5	ГОСТ 12248-96	«Грунты. Методы лабораторных определений характеристик прочности и деформируемости», М., 1997	
7.6	ГОСТ 20522-96	«Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний», М., 1997